Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 310.1-76* (СТ СЭВ 3920-82) "Цементы. Методы испытаний. Общие положения" (введен в действие постановлением Госстроя СССР от 14 октября 1976 г. N 169)
Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 310.1-76* (СТ СЭВ 3920-82)
"Цементы. Методы испытаний. Общие положения"
(введен в действие постановлением Госстроя СССР от 14 октября 1976 г. N 169)

Cements. Test methods. General

Срок введения установлен с 1 января 1978 г.
Взамен ГОСТ 310-60 в части общих положений
ГАРАНТ:
См. также ГОСТ 30744-2001 "Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка", введенный в действие постановлением Госстроя РФ от 20 августа 2001 г. N 98

1. Настоящий стандарт распространяется на все виды цемента и устанавливает общие положения при испытании цементов для определения показателей:
тонкости помола цемента;
нормальной густоты и сроков схватывания цементного теста;
равномерности изменения объема цемента;
предела прочности при изгибе и сжатии образцов-балочек, изготовленных из цементного раствора.
Стандарт соответствует требованиям СТ СЭВ 3920-82 в части общих положений (см. справочное приложение).
2. Отбор проб - по СТ СЭВ 3477-81.
Пробу цемента, отобранную для испытаний, доставляют в лабораторию в плотно закрывающейся таре, защищающей цемент от увлажнения и загрязнения посторонними примесями.
В рабочем журнале записывают вид и состояние тары, в которой доставлена проба.
1, 2. (Измененная редакция, Изм. N 1).
3. Пробы цемента до испытания хранят в сухом помещении.
4. Перед испытанием каждую пробу просеивают через сито с сеткой N 09 по ГОСТ 3584-73. Остаток на сите взвешивают и отбрасывают. Массу остатка в процентах, а также его характеристику (наличие комков, кусков дерева, металла и пр.) заносят в рабочий журнал. После просеивания пробу цемента перемешивают.
ГАРАНТ:
Постановлением Государственного Комитета СССР по стандартам от 21 сентября 1986 г. N 2466 взамен ГОСТ 3584-73 с 1 января 1988 г. введен в действие ГОСТ 6613-86
5. Испытания следует проводить в помещениях с температурой воздуха  и относительной влажностью не менее 50%. Температура воздуха и влажность должны ежедневно отмечаться в рабочем журнале.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
6. Перед испытанием цемент, песок и воду выдерживают до принятия ими температуры помещения.
7. Для приготовления и хранения образцов применяют обычную питьевую воду.
Сосуд для отвешивания или отмеривания воды тарируют в смоченном состоянии.
8. Температура помещения влажного хранения образцов и воды в ваннах должна быть  и ежедневно отмечаться в рабочем журнале.
9. Цемент и песок отвешивают с точностью до 1 г, воду отвешивают или отмеривают с точностью до 0,5 г или 0,5 мл.
10. Применение алюминиевых и цинковых форм, чаши, лопаток и т.п. не допускается.

Приложение
Справочное

Информационные данные о соответствии ГОСТ 310.1-76 СТ СЭВ 3920-82

ГОСТ 310.1-76 соответствует разд. 1 СТ СЭВ 3920-82.
(Введено дополнительно, Изм. N 1).