# [Межгосударственный стандарт ГОСТ 7473-2010 "Смеси бетонные. Технические условия" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 мая 2011 г. N 71-ст) (с изменениями и дополнениями)](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70169850/0)

С изменениями и дополнениями от:

 2 марта 2023 г.

# Fresh concrete. Specifications

Дата введения - 1 января 2012 г.
Взамен [ГОСТ 7473-94](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922236/0)

# 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на готовые для применения бетонные смеси тяжелых, мелкозернистых и легких бетонов на цементных вяжущих (далее - бетонные смеси), отпускаемые потребителю для возведения монолитных и сборно-монолитных конструкций или используемые на предприятиях для изготовления изделий и сборных бетонных и железобетонных конструкций.

Настоящий стандарт содержит требования к технологическим характеристикам бетонных смесей, процедурам контроля их приготовления, оценке соответствия показателей их качества, а также количеству бетонной смеси, отпускаемой потребителю.

Настоящий стандарт устанавливает распределение технической ответственности между заказчиком, производителем (поставщиком) и потребителем бетонной смеси в части получения бетонных и железобетонных конструкций и изделий, соответствующих всем предъявляемым к ним требованиям.

Настоящий стандарт не распространяется на бетонные смеси специальных бетонов и бетонов на специальных заполнителях (см. [ГОСТ 25192](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922935/0)), конструкционных бетонов на основе известковых, шлаковых, гипсовых и специальных вяжущих, а также на сухие строительные смеси.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.523-2004 Государственная система обеспечения единства измерений. Дозаторы весовые дискретного действия. Методика поверки

[ГОСТ 310.3-76](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3923110/0) Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема

[ГОСТ 310.4-81](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3923619/0) Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии

[ГОСТ 8267-93](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922887/0) Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

[ГОСТ 8269.0-97](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922284/0) Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

[ГОСТ 8735-88](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3923019/0) Песок для строительных работ. Методы испытаний

[ГОСТ 9758-86](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3923665/0) Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний

[ГОСТ 10060.0-95](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922297/0) Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования

[ГОСТ 10060.1-95](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922298/0) Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости

[ГОСТ 10060.2-95](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922299/0) Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании

[ГОСТ 10060.3-95](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922300/0) Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости

[ГОСТ 10180-90](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922391/0) Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

[ГОСТ 10181-2000](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3923039/0) Смеси бетонные. Методы испытаний

[ГОСТ 10223-97](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/6177600/0) Дозаторы весовые дискретного действия. Общие технические требования

[ГОСТ 12730.1-78](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3923032/0) Бетоны. Метод определения плотности

[ГОСТ 12730.5-84](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3923685/0) Бетоны. Методы определения водонепроницаемости

[ГОСТ 13087-81](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922501/0) Бетоны. Методы определения истираемости

[ГОСТ 18105-86](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922392/0)[\*](#sub_3333) Бетоны. Правила контроля прочности

[ГОСТ 23732-79](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922393/0) Вода для бетонов и растворов. Технические условия

[ГОСТ 25192-82](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922935/0) Бетоны. Классификация и общие технические требования

[ГОСТ 25820-2000](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922909/0) Бетоны легкие. Технические условия

[ГОСТ 26633-91](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922283/0) Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

[ГОСТ 27005-86](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3923848/0) Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности

[ГОСТ 27006-86](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922282/0) Бетоны. Правила подбора состава

[ГОСТ 30108-94](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922240/0) Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

[ГОСТ 30459-2008](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/6180651/0) Добавки для бетонов и строительных растворов. Определение и оценка эффективности

[ГОСТ 31384-2008](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/57968826/0) Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на территории государства по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 бетонная смесь: Готовая к применению перемешанная однородная смесь вяжущего, заполнителей и воды с добавлением или без добавления химических и минеральных добавок, которая после уплотнения, схватывания и твердения превращается в бетон.

3.2 бетонная смесь, приготовленная на стройплощадке: Бетонная смесь, приготовленная в месте строительства производителем работ для собственного использования.

3.3 товарная бетонная смесь: Бетонная смесь, поставляемая в пластичном состоянии лицами или организациями, не являющимися потребителями.

Примечание - К товарной бетонной смеси могут быть отнесены бетонные смеси, приготовленные потребителем вне стройплощадки, а также бетонные смеси, приготовленные на стройплощадке, но не потребителем.

3.4 бетонная смесь заданного качества: Бетонная смесь, требуемые свойства и дополнительные характеристики которой задаются производителю, несущему ответственность за обеспечение этих требуемых свойств и дополнительных характеристик.

3.5 бетонная смесь заданного состава: Бетонная смесь, состав которой и используемые при ее приготовлении составляющие задаются производителю, несущему ответственность за обеспечение этого состава.

3.6 бетонная смесь заданного нормированного состава: Бетонная смесь заданного состава, который определен конкретным стандартом или техническим документом, например, производственными нормами.

3.7 загрузка: Количество бетонной смеси, содержащее один или несколько замесов, перевозимое в одном транспортном средстве в один адрес одному потребителю.

3.8 доставка: Процесс транспортирования бетонной смеси от производителя к потребителю.

3.9 заказчик: Лицо или организация, устанавливающие для производителя требования к бетонной смеси.

3.10 производитель: Лицо или организация, производящие бетонную смесь и несущие ответственность за обеспечение ее заданного состава или требуемых свойств бетонной смеси и бетона.

3.11 потребитель: Лицо или организация, использующие бетонную смесь при изготовлении сборных изделий или возведении монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

3.12 поставщик бетонной смеси: Лицо или организация, имеющие договор с потребителем на поставку бетонной смеси, отвечающие за количество и качество поставляемой бетонной смеси и за все другие условия договора на поставку.

# 4 Классификация

4.1 По типу бетона бетонные смеси подразделяют на:

- бетонные смеси тяжелого бетона (БСТ);

- бетонные смеси мелкозернистого бетона (БСМ);

- бетонные смеси легкого бетона (БСЛ).

4.2 В зависимости от показателя удобоукладываемости бетонные смеси подразделяют на группы: жесткие (Ж), подвижные (П) и растекающиеся (Р). Группы подразделяют на марки по удобоукладываемости.

4.3 Условное обозначение бетонной смеси заданного качества при заказе должно состоять из сокращенного обозначения бетонной смеси в соответствии с [4.1](#sub_401), класса бетона по прочности, марки бетонной смеси по удобоукладываемости и, при необходимости, других нормируемых показателей качества, например, марки по морозостойкости, марки по водонепроницаемости, средней плотности бетона и др., и обозначения настоящего стандарта.

Примеры условных обозначений:

бетонной смеси тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В25, марки по удобоукладываемости П1, марок бетона по морозостойкости F200 и водонепроницаемости W4:

БСТ В25 П1 F200 W4 ГОСТ 7473-2010;

то же бетонной смеси мелкозернистого бетона:

БСМ В25 П1 F200 W4 ГОСТ 7473-2010;

то же бетонной смеси легкого бетона класса по прочности на сжатие B12,5, марки по удобоукладываемости П2, марок бетона по морозостойкости F200, водонепроницаемости W2, средней плотности D900:

БСЛ В12,5 П2 F200 W2 D900 ГОСТ 7473-2010

Примечание - При заказе товарной бетонной смеси заданного качества потребитель должен указывать требования к прочности бетона по проектному классу (В, , , ) и, при необходимости, по минимальной средней прочности бетона в каждой поставляемой партии , а требования по удобоукладываемости - по маркам и, при необходимости, по конкретным значениям;

то же бетонной смеси тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В25 с минимальной требуемой прочностью бетона 33 МПа, марки по удобоукладываемости П1, с осадкой конуса 3 см, марок бетона по морозостойкости F200 и водонепроницаемости W4:

БСТ В25 ( МПа) П1(ОК 3 см) F200 W4 ГОСТ 7473-2010

4.4 При заказе бетонной смеси заданного состава ее условное обозначение не приводят, а указывают состав смеси и качество используемых при ее приготовлении составляющих (вяжущего, заполнителей, воды, химических и минеральных добавок).

# 5 Технические требования

5.1 Характеристики бетонных смесей

5.1.1 Бетонные смеси приготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке производителем, и условиями договора на поставку.

5.1.2 Бетонные смеси должны обеспечивать получение бетонов с заданными показателями качества (бетонные смеси заданного качества) либо иметь заданный состав (бетонные смеси заданного состава) в соответствии с договором на поставку.

5.1.3 Бетонные смеси характеризуют следующими технологическими показателями качества:

- удобоукладываемость;

- средняя плотность;

- расслаиваемость;

- пористость;

- температура;

- сохраняемость свойств во времени;

- объем вовлеченного воздуха.

5.1.4 В зависимости от показателя удобоукладываемости бетонные смеси подразделяют на марки в соответствии с [таблицами 1-4](#sub_5141).

Таблица 1 - Марки по расплыву конуса[\*](#sub_1111)

|  |  |
| --- | --- |
| Марка | Расплыв конуса, см |
| Р1 | Менее 35 |
| Р2 | 35-41 |
| Р3 | 42-48 |
| Р4 | 49-55 |
| Р5 | 56-62 |
| Р6 | Более 62 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Испытание см. [[1]](#sub_5001).

Таблица 2 - Марки по осадке конуса

|  |  |
| --- | --- |
| Марка | Осадка конуса, см |
| П1 | 1-4 |
| П2 | 5-9 |
| П3 | 10-15 |
| П4 | 16-20 |
| П5 | Более 20 |

Таблица 3 - Марки по жесткости

|  |  |
| --- | --- |
| Марка | Жесткость, с |
| Ж1 | 5-10 |
| Ж2 | 11-20 |
| Ж3 | 21-30 |
| Ж4 | 31-50 |
| Ж5 | Более 50 |

Таблица 4 - Марки по уплотнению[\*](#sub_2222)

|  |  |
| --- | --- |
| Марка | Коэффициент уплотнения |
| КУ1 | Более 1,45 |
| КУ2 | 1,45-1,26 |
| КУ3 | 1,25-1,11 |
| КУ4 | 1,10-1,04 |
| КУ5 | Менее 1,04 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Испытание см. [[2]](#sub_5002).

5.1.5 Удобоукладываемость бетонной смеси может быть задана маркой и дополнительно конкретным значением показателя удобоукладываемости в соответствии с [таблицами 1-4](#sub_5141). Допустимое отклонение заданных значений показателей удобоукладываемости бетонной смеси у потребителя не должно превышать величин, приведенных в [таблице 5](#sub_5155).

Информация об изменениях:

 Таблица 5 изменена с 2 марта 2023 г. - [Поправка](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/406593969/0) (ИУС 2023, N 5)

 [См. предыдущую редакцию](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/76813667/5155)

Таблица 5 - Допустимые отклонения заданных значений показателей удобоукладываемости

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики удобоукладываемости | Номинальное значение | Допуски |
| Расплыв конуса, см | Все значения |  |
| Осадка конуса, см | До 10 |  |
|  | Более 10 |  |
| Жесткость, с | До 10 |  |
|  | Более 10 |  |
| Коэффициент уплотнения | До 1,10 |  |
|  | От 1,11 до 1,25 |  |
|  | Более 1,25 |  |

5.1.6 Расслаиваемость бетонной смеси не должна превышать значений, приведенных в [таблице 6](#sub_5166).

Таблица 6 - Требования к расслаиваемости бетонной смеси

|  |  |
| --- | --- |
| Марка по удобоукладываемости | Расслаиваемость бетонной смеси, %, не более |
| Водоотделение | Раствороотделение |
| тяжелых и мелкозернистых бетонов | легких бетонов |
| Ж1 - Ж5 | 0,2 | 3 | 4 |
| П1 - П2 | 0,4 | 3 | 4 |
| П3 - П5 и Р1 - Р6 | 0,8 | 4 | 6 |

5.1.7 При поставке бетонной смеси допустимое отклонение заданных значений средней плотности, расслаиваемости, пористости, температуры и сохраняемости свойств во времени не должно превышать значений, приведенных в [таблице 7](#sub_5177).

Таблица 7 - Допустимые отклонения заданных значений показателей качества бетонной смеси

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя качества бетонной смеси | Диапазон, в который попадает заданное значение показателя | Допустимое отклонение заданного значения показателя |
| Средняя плотность,  | Все значения |  |
| Расслаиваемость |  |  |
| - по водоотделению, % | Менее 0,4 | + 0,1 |
|  | 0,4 и более | + 0,2 |
| - по раствороотделению, % | Менее 4 | + 0,5 |
|  | 4 и более | + 1,0 |
| Пористость, % абс. | Все значения |  |
| Температура, °С | Все значения |  |
| Сохраняемость свойств во времени | Не менее 1 ч 30 мин | - 10 мин |
| От 1 ч 30 мин до 3 ч 00 мин | - 20 мин |
| Более 3 ч 00 мин | - 30 мин |

5.1.8 Марка по средней плотности, пористость, температура и сохраняемость свойств во времени должны соответствовать значениям, указанным в договоре на поставку бетонной смеси.

5.2 Материалы для приготовления бетонных смесей

5.2.1 Бетонные смеси приготавливают с использованием цементов, заполнителей, добавок и воды, требования к которым приведены в [ГОСТ 26633](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922283/0), [ГОСТ 25820](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922909/0) и [ГОСТ 31384](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/57968826/0), а также в стандартах и технических условиях (ТУ) на материалы конкретных видов.

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов , Бк/кг, материалов, применяемых для приготовления бетонных смесей, не должна превышать предельных значений, приведенных в [ГОСТ 30108](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922240/0), в зависимости от области применения бетонных смесей.

5.2.2 Сопроводительная документация к материалам должна содержать информацию о содержании хлоридов, щелочей и реакционноспособного кремнезема.

5.3 Производство бетонных смесей

5.3.1 Состав бетонной смеси заданного качества подбирают по [ГОСТ 27006](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922282/0) с учетом требований, предъявляемых к классам эксплуатации бетонов по [ГОСТ 31384](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/57968826/0).

5.3.2 Плотные заполнители бетонной смеси дозируют по массе. Пористые заполнители дозируют по объему с коррекцией по массе. Жидкие составляющие дозируют по массе или объему.

5.3.3 Погрешность дозирования исходных материалов весовыми дозаторами не должна превышать для цемента, воды, химических и минеральных добавок, - для заполнителей.

Погрешность дозирования пористых заполнителей не должна превышать по объему.

При приготовлении бетонных смесей в бетоносмесительных установках производительностью до 5 допускается объемное дозирование сыпучих материалов с указанными погрешностями дозирования.

5.3.4 Бетонные смеси всех типов (см. [4.1](#sub_401)) и марок по удобоукладываемости приготавливают в смесителях принудительного действия.

Бетонные смеси тяжелого и мелкозернистого бетонов марок по удобоукладываемости Ж1 и П1 - П5, а также легкого бетона классов по прочности B12,5 и выше, средней плотностью D1600 и выше допускается приготавливать в гравитационных смесителях.

5.3.5 Продолжительность перемешивания бетонных смесей в стационарных циклических смесителях (время от момента окончания загрузки всех материалов в работающий смеситель до начала выгрузки готовой смеси) принимают по технологическому регламенту на производство бетонной смеси или устанавливают в соответствии с [приложением А](#sub_1000).

5.3.6 Порядок загрузки в смеситель составляющих бетонной смеси и правила загрузки при использовании горячих составляющих (воды и цемента) должны быть указаны в технологическом регламенте на производство бетонной смеси.

# 6 Правила приемки

6.1 Бетонные смеси должны быть приняты по качеству и количеству техническим контролем производителя.

6.2 Бетонные смеси принимают партиями. В состав партии включают бетонную смесь одного номинального состава, приготовленную из одних и тех же материалов по единой технологии. Объем партии бетонной смеси устанавливают по [ГОСТ 18105](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922392/0) или по значению, указанному в договоре на поставку бетонной смеси.

6.3 Каждая партия бетонной смеси должна иметь документ о качестве. Документ о качестве предоставляют на каждую загрузку бетонной смеси заданного качества (см. [приложение Б](#sub_2000)) и загрузку бетонной смеси заданного состава (см. [приложение В](#sub_3000)).

Допускается при поставке бетонной смеси заданного качества предоставлять документ о качестве не на каждую загрузку, а на каждую партию бетонной смеси, если это предусмотрено в договоре на поставку.

6.4 Периодичность контроля показателей качества бетонов и каждой партии бетонных смесей устанавливают в соответствии с [приложением Г](#sub_4000), или она должна соответствовать требованиям, указанным в договоре на поставку бетонной смеси.

Заданные технологические показатели качества бетонной смеси определяют у производителя через 15 мин после выгрузки бетонной смеси из стационарного смесителя, у потребителя при входном контроле качества - не позднее чем через 20 мин после доставки бетонной смеси на строительную площадку.

6.5 Бетонные смеси по количеству принимают по массе или объему в соответствии с фактическим составом бетонной смеси и фактической средней плотностью бетонной смеси.

6.6 Результаты приемо-сдаточных и периодических испытаний по определению всех нормируемых показателей качества бетонной смеси и бетона должны сообщаться потребителю в документе о качестве, а результаты определения прочности бетона в проектном и другом нормируемом возрасте, указанном в договоре на поставку бетонной смеси, производитель обязан сообщить потребителю по его требованию не позднее чем через 3 сут после проведения испытаний.

Результаты определения прочности бетона в проектном возрасте допускается сообщать потребителю не для каждой партии бетонной смеси, а по нескольким партиям, выпущенным последовательно за определенный период времени, не превышающий двух недель.

При неподтверждении нормируемого показателя качества бетона производитель обязан в день получения результатов испытаний сообщить об этом потребителю.

6.7 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку количества и качества поставленной бетонной смеси и нормируемых показателей качества бетона, используя методы и правила контроля, предусмотренные настоящим стандартом.

# 7 Методы испытаний

7.1 Пробы бетонной смеси отбирают в соответствии с требованиями [ГОСТ 10180](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922391/0) и [ГОСТ 10181](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3923039/0).

7.2 Показатели качества бетонной смеси определяют:

- по [ГОСТ 10181](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3923039/0)- удобоукладываемость, расслаиваемость, среднюю плотность и пористость, объем вовлеченного воздуха;

- по [ГОСТ 30459](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/6180651/0) - сохраняемость требуемых технологических свойств.

Температуру бетонной смеси измеряют термометром, погружая его в смесь на глубину не менее 5 см.

Другие нормируемые показатели качества бетонных смесей, указанные в договоре на поставку, контролируют по соответствующим документам на испытания данных видов.

7.3 Показатели качества бетона определяют:

- по [ГОСТ 10180](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922391/0) - прочность;

- по [ГОСТ 12730.1](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3923032/0) - среднюю плотность;

- по ГОСТ 10060.0 - ГОСТ 10060.3 - морозостойкость;

- по [ГОСТ 12730.5](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3923685/0) - водонепроницаемость;

- по [ГОСТ 13087](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922501/0) - истираемость.

Другие нормируемые показатели качества бетонов, указанные в договоре на поставку, контролируют по соответствующим документам на испытания данных видов.

7.4 Материалы для приготовления бетонной смеси испытывают в соответствии с требованиями стандартов и ТУ на эти материалы.

Удельную эффективную активность естественных радионуклидов в материалах для приготовления бетонных смесей определяют по [ГОСТ 30108](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922240/0).


# 8 Поставка бетонной смеси

8.1 Производитель (поставщик) осуществляет поставку товарной бетонной смеси потребителю на основании и в соответствии с договором на поставку, в котором должны быть указаны все необходимые параметры по количеству и качеству бетонной смеси и бетона, а также по срокам и средствам доставки.

8.2 До начала поставки бетонной смеси заданного качества потребитель вправе потребовать от производителя (поставщика) информацию о качестве используемых материалов и номинальному составу бетонной смеси, а также результаты предварительных испытаний бетонной смеси данного номинального состава и бетона по всем указанным в договоре на поставку показателям. Данную информацию представляют в картах подбора состава бетона.

8.3 Для определения режимов твердения уложенной бетонной смеси и бетона информация о темпе набора прочности бетона может быть представлена экспериментальной кривой набора прочности при температуре 20°С в интервале 1-28 дней.

8.4 При поставке товарной бетонной смеси заданного качества производитель (поставщик) должен предоставить потребителю в напечатанном и заверенном виде следующую сопроводительную документацию:

- для каждой партии бетонной смеси - документ о качестве бетонной смеси и протокол испытаний по определению нормируемых показателей качества бетона;

- для каждой загрузки бетонной смеси - товарную накладную.

Дополнительно (если это указано в договоре на поставку) производитель должен предоставить потребителю информацию в соответствии с [8.2](#sub_802).

8.5 При поставке товарной бетонной смеси заданного состава производитель должен предоставить потребителю в напечатанном и заверенном виде следующую сопроводительную документацию:

- для каждой загрузки бетонной смеси - товарную накладную и документ о качестве бетонной смеси;

- для каждой партии бетонной смеси - копии паспортов на используемые материалы.

Дополнительно (если это указано в договоре на поставку) производитель должен предоставить потребителю протоколы определения показателей качества бетонной смеси и бетона.

# 9 Транспортирование

9.1 Бетонные смеси доставляют потребителю транспортом специализированных видов, предназначенных для перевозки бетонных смесей. По согласованию производителя с потребителем допускается транспортировать жесткие бетонные смеси автосамосвалами.

Максимальная продолжительность транспортирования бетонной смеси не должна быть более времени сохраняемости ее свойств, указанных в договоре на поставку.

9.2 Применяемые способы транспортирования бетонных смесей должны исключать возможность попадания в них атмосферных осадков, нарушения однородности, потери цементного раствора.

9.3 Потребитель должен согласовать с производителем товарной бетонной смеси дату, время и ритм поставки бетонной смеси, а в случае необходимости информировать производителя о способе транспортирования бетонной смеси в пределах стройплощадки и об ограничениях, предъявляемых к транспортным средствам, например, к их типу, размерам, массе, габаритам и др.

9.4 В процессе транспортирования введение в бетонную смесь дополнительного количества компонентов (цемента, заполнителей, воды и добавок) не допускается.

9.5 При использовании в качестве транспортного средства автобетоносмесителей на строительной площадке для восстановления удобоукладываемости (повышения подвижности с целью приведения к нормируемому значению) или в случае, если данная операция предусмотрена в технологическом регламенте, согласованном с потребителем, допускается введение в бетонную смесь раствора пластифицирующей добавки.

Восстановление удобоукладываемости в обязательном порядке должно проводиться службой контроля качества потребителя, а количество добавляемого при этом раствора добавки, а также время дополнительного перемешивания смеси в автобетоносмесителе должны соответствовать технологическому регламенту и быть зафиксированы и оформлены актом.

# 10 Процедуры контроля и оценки соответствия

10.1 При производстве товарной бетонной смеси заданного качества производитель должен контролировать и оценивать:

- при входном контроле - качество исходных материалов, из которых приготавливают бетонную смесь, и их соответствие нормативным документам, по которым выпускают эти материалы, а также технологическому регламенту или карте подбора состава бетона;

- при операционном контроле - параметры работы оборудования и технологического процесса приготовления бетонной смеси и их соответствие технологическому регламенту;

- при приемо-сдаточном контроле - количество и показатели качества бетонных смесей и бетона, предусмотренные в договоре на поставку.

10.2 При производстве товарной бетонной смеси заданного или нормированного состава производитель должен контролировать и оценивать:

- при входном контроле - качество исходных материалов, из которых приготавливают бетонную смесь, их соответствие нормативным документам, по которым выпускают эти материалы, и требованиям, установленным в договоре на поставку;

- при операционном контроле - параметры работы оборудования и технологического процесса приготовления бетонной смеси и ее соответствие технологическому регламенту;

- при приемо-сдаточном контроле - соответствие фактического состава бетонной смеси составу, заданному в договоре на поставку.

10.3 Основные виды, методы и периодичность контроля используемых материалов, оборудования и технологии приготовления бетонных смесей должны быть приведены в технологическом регламенте на производство бетонных смесей или в договоре на поставку, а в случае их отсутствия принимают в соответствии с [приложением Г](#sub_4000).

10.4 Критерии соответствия технологических свойств бетонных смесей при оценке стабильности производства приведены в [таблицах 5-7](#sub_5155).

10.5 При оценке стабильности производства соответствие нормируемых технологических показателей качества бетонных смесей заданным значениям проводят по результатам контроля качества смесей за период, не превышающий 6 мес.

Соответствие бетонной смеси заданным значениям устанавливают подсчетом числа результатов, полученных за период оценки, которые находятся за пределами установленных заданных значений, границ классов или допустимых отклонений заданных значений, и сравнением этого числа с приемочным числом, указанным в [таблице 8](#sub_100058).

Соответствие фактического значения показателя качества заданным значениям подтверждается, если число результатов испытаний, находящихся за пределами установленных отклонений заданных значений, не превышает приемочное число, указанное в [таблице 8](#sub_100058).

Таблица 8 - Приемочные числа критериев соответствия свойств бетонных смесей

|  |  |
| --- | --- |
| Число результатов испытаний | Приемочное число |
| 1-2 | 0 |
| 13-19 | 1 |
| 20-29 | 2 |
| 30-39 | 2 |
| 40-49 | 4 |
| 50-64 | 5 |
| 65-79 | 6 |
| 80-94 | 7 |
| 95-100 | 8 |

# 11 Гарантии производителя (поставщика)

11.1 Производитель (поставщик) бетонной смеси гарантирует:

- для смесей заданного качества:

1) на момент поставки потребителю - соответствие всех нормируемых технологических показателей качества бетонных смесей заданным в договоре на поставку,

2) в проектном возрасте - достижение всех нормируемых показателей качества бетона, заданных в договоре на поставку, при условии, что потребитель бетонной смеси при изготовлении бетонных и железобетонных конструкций обеспечивает выполнение требований действующих нормативных и технических документов по бетонированию конструкций и соответствие режимов твердения бетона нормальным по [ГОСТ 10180](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922391/0);

- для смесей заданного состава:

- соответствие качества материалов, использованных при приготовлении бетонной смеси, и состава бетонной смеси условиям договора на поставку.

11.2 Гарантии производителя (поставщика) бетонной смеси должны быть подтверждены:

- для смесей заданного качества:

1) протоколами определения технологических показателей качества бетонных смесей при подборе их состава и проведении операционного и приемо-сдаточного контроля,

2) протоколами определения нормируемых показателей качества бетона в проектном возрасте;

- для смесей заданного состава:

1) документами о качестве материалов, использованных при приготовлении бетонной смеси,

2) "распечатками" фактических составов бетонной смеси каждого замеса.

Примечание - За качество бетонной смеси, приготовленной на строительной площадке для собственного использования (по [3.2](#sub_302)), отвечает ее производитель.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* На территории Российской Федерации до 1 сентября 2012 г. действует [ГОСТ Р 53231-2008](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/6180392/0). С 1 сентября 2012 г. действует [ГОСТ 18105-2010](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70222272/0).

Приложение А
(рекомендуемое)

# Продолжительность перемешивания бетонных смесей

Таблица А.1 - Продолжительность перемешивания бетонных смесей тяжелых и мелкозернистых бетонов на плотных заполнителях

|  |  |
| --- | --- |
| Вместимость смесителя по загрузке, л | Продолжительность перемешивания, с, не менее |
| в гравитационных смесителях для бетонных смесей марок по удобоукладываемости | в смесителях принудительного действия для смесей всех марок по удобоукладываемости при водоцементном отношении В/Ц |
| Ж1 и П1 | П2 | П3 ... П5 | Менее 0,3 | 0,3-0,4 | Более 0,4 |
| Менее 750 | 90 | 75 | 60 | 80 | 60 | 50 |
| 750-1500 | 120 | 105 | 90 | 100 | 70 | 50 |
| Более 1500 | 150 | 135 | 120 | 120 | 80 | 50 |

Таблица А.2 - Продолжительность перемешивания бетонных смесей легких бетонов на пористых заполнителях в смесителях принудительного действия

|  |  |
| --- | --- |
| Вместимостьсмесителя по загрузке, л | Продолжительность перемешивания, с, не менее, при средней плотности бетона,  |
| Менее 1000 | 1000-1400 | 1401-1600 | Более 1600 |
| Менее 750 | 180 | 150 | 120 | 115 |
| 750-1500 | 210 | 180 | 150 | 120 |
| Более 1500 | 240 | 210 | 180 | 135 |

Примечания

1 Продолжительность перемешивания приведена для смеси марки по удобоукладываемости П1.

2 Для смесей марок по удобоукладываемости Ж1, Ж2, Ж3, Ж4, Ж5 продолжительность перемешивания увеличивают на 15, 30, 45, 60 и 75 с соответственно.

3 Для смесей марок по удобоукладываемости П2, П3, П4, П5 продолжительность перемешивания уменьшают на 15, 30, 45 и 60 с соответственно.

4 Для смесей марок по удобоукладываемости Р1, Р2, Р3, Р4 продолжительность перемешивания увеличивают на 5, 10, 15 и 20 с соответственно.

5 Продолжительность перемешивания бетонных смесей легких бетонов на пористых заполнителях в гравитационных смесителях принимают по [таблице А.1](#sub_1001).

Приложение Б
(обязательное)

# Форма документа о качестве бетонной смеси заданного качества

# ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ ЗАДАННОГО КАЧЕСТВА ПАРТИИ N

Производитель и поставщик бетонной смеси:

наименование, адрес (юридический и фактический), телефон, факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потребитель:

наименование, адрес, телефон, факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата и время отгрузки бетонной смеси, ч-мин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вид бетонной смеси и ее условное обозначение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер номинального состава бетонной смеси \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Объем бетонной смеси в партии, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Марка бетонной смеси по удобоукладываемости или значение удобоукладываемости бетонной смеси (по договору на поставку) на месте укладки у потребителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Другие нормируемые показатели качества на месте укладки у потребителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сохраняемость удобоукладываемости и других нормируемых показателей, ч-мин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наибольшая крупность заполнителя, мм \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Знак соответствия (в случае, если бетонная смесь сертифицирована) \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Проектный класс бетона по прочности и требуемая прочность бетона в партии:

- в проектном возрасте \_\_\_\_\_\_ сут; В \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МПа

 класс по требуемая прочность

 прочности (по договору на поставку)

- в промежуточном возрасте (при необходимости) \_\_\_ сут; \_\_\_ % В; \_\_\_\_ МПа

Другие нормируемые показатели качества бетона (при необходимости)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Проектная марка бетона по средней плотности (для легкого бетона) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование, масса добавки (в расчете на сухое вещество), \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Класс материалов по удельной эффективной активности естественных

радионуклидов и значение , Бк/кг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Дата выдачи "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г.

Начальник лаборатории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 подпись фамилия, инициалы

Приложение В
(обязательное)

# Форма документа о качестве бетонной смеси заданного состава

# ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ ЗАДАННОГО СОСТАВА ПАРТИИ N

Производитель и поставщик бетонной смеси:

наименование, адрес (юридический и фактический), телефон, факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потребитель:

наименование, адрес, телефон, факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата и время отгрузки, ч-мин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вид бетонной смеси и ее условное обозначение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Объем бетонной смеси в партии, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Объем бетонной смеси в загрузке, , и номер транспортного средства \_\_\_\_\_\_

Сохраняемость свойств бетонной смеси, ч-мин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер номинального состава бетонной смеси \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Материалы для производства бетонной смеси (указывают наименования, марки и характеристики материалов, а также обозначения стандартов и ТУ на эти материалы):

- цемент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- мелкий заполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- крупный заполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- добавки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- вода \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- другие компоненты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Состав бетонной смеси

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование материалов | Состав бетонной смеси,  |
| заданный | фактический в данной загрузке |
| Цемент |  |  |
| Мелкий заполнитель |  |  |
| Крупный заполнитель |  |  |
| Химические добавки |  |  |
| Минеральные добавки |  |  |
| Вода |  |  |
| Другие компоненты |  |  |

Класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и значение , Бк/кг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Дата выдачи "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

Начальник лаборатории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 подпись фамилия, инициалы

Приложение Г
(обязательное)

# Основные виды, методы и периодичность контроля используемых материалов, оборудования и технологии приготовления бетонных смесей и бетонов

Таблица Г.1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Технологический процесс | Состав контроля | Метод и средство контроля | Минимальная периодичность |
| Контроль качества составляющих бетонных смесей | 1 Определение характеристик цемента |
| Вид, марка (класс) прочности | По документу о качестве | Каждая партия |
| Нормальная густота | По [ГОСТ 310.3](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3923110/0) и [ГОСТ 310.4](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3923619/0) |
| Сроки схватывания |
| Равномерность изменения объема |
| 2 Определение характеристик песка |
| Фракционный состав и модуль крупности | По документу о качестве, по [ГОСТ 8735](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3923019/0) или [ГОСТ 9758](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3923665/0) | Каждая партия |
| Насыпная плотность |
| Содержание пылевидных, илистых и глинистых частиц |
| Содержание глины в комках и других органических примесей |
| 3 Определение характеристик щебня |
| Насыпная плотность | По документу о качестве, [ГОСТ 8269.0](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922284/0) или [ГОСТ 9758](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3923665/0) | Каждая партия |
| Фракционный состав |
| Марка по прочности | Ежемесячно или при смене поставщика |
| Марка по морозостойкости |
| Содержание зерен слабых пород |
| Содержание пылевидных, илистых и глинистых частиц |
| Водопоглощение |
| 4 Определение характеристик добавок и воды |
| Характеристики добавок, нормируемые в ТУ | По документу о качестве, ТУ и [ГОСТ 30459](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/6180651/0) | Каждая партия |
| Пластифицирующие и редуцирующие свойства добавок |
| По основному эффекту действия добавок | Перед началом применения и при смене поставщика |
| Характеристики воды (если она не питьевая) | По [ГОСТ 23732](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922393/0) | Перед началом применения и при смене источника |
| Контроль оборудования и технологии приготовления бетонных смесей | 1 Контроль технологического оборудования и программного обеспечения |
| Работоспособность | Визуальный осмотр в соответствии с инструкциями по эксплуатации | Ежедневно |
| Поверка весового оборудования | В соответствии с инструкциями по эксплуатации, [ГОСТ 10223](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/6177600/0) и ГОСТ 8.523 | Один раз в 6 мес |
| 2 Контроль технологических параметров производства |
| Влажность заполнителей | По [ГОСТ 8735](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3923019/0), [ГОСТ 8269.0](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922284/0), [ГОСТ 9758](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3923665/0) | Каждая смена |
| Точность дозирования компонентов (состав бетонной смеси)Время перемешивания бетонной смеси | Визуальное сравнение по показаниям весового оборудования и секундомера или по автоматическим распечаткам состава | Каждый замес |
| Контроль качества бетонных смесей | 1 Определение технологических показателей качества бетонных смесей |
| Удобоукладываемость | По [ГОСТ 10181](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3923039/0) | Первые три загрузки в смену и далее каждую 10-ю загрузку |
| Средняя плотность | По [ГОСТ 10181](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3923039/0) | Первая загрузка в смену |
| Расслаиваемость | По [ГОСТ 10181](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3923039/0) | При подборе состава бетонной смеси |
| Визуально | Первые три загрузки в смену и далее каждую 10-ю загрузку |
| Объем вовлеченного воздуха или выделившегося газа | По [ГОСТ 10181](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3923039/0) | Первая загрузка в смену |
| Температура | Измерение термометром | Первая загрузка в смену |
| Сохраняемость свойств во времени | По [ГОСТ 10181](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3923039/0) и [ГОСТ 30459](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/6180651/0) | При подборе состава бетонной смеси |
| Контроль качества бетона | 1 Изготовление контрольных образцов |
| Для определения прочности | По [ГОСТ 10180](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922391/0) | По [ГОСТ 18105](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922392/0) |
| Для определения водонепроницаемости | По [ГОСТ 12730.5](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3923685/0) | При подборе состава бетонной смеси и далее каждые 6 мес |
| Для определения морозостойкости | По [ГОСТ 10060.1](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922298/0) или [ГОСТ 10060.2](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922299/0) |
| 2 Хранение контрольных образцов |
| Температура | Термометр | Ежедневно |
| Влажность | Психрометр | Ежедневно |
| 3 Определение показателей качества бетона |
| Прочность при сжатии | По [ГОСТ 10180](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922391/0) | Для каждой партии бетонной смеси |
| Однородность и требуемая прочность | По [ГОСТ 18105](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922392/0) |
| Оценка прочности | По [ГОСТ 18105](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922392/0) |
| Марка по водонепроницаемости | По [ГОСТ 12730.5](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3923685/0) | При подборе состава бетонной смеси и далее каждые 6 мес |
| Марка по морозостойкости | По [ГОСТ 10060.1](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922298/0) или [ГОСТ 10060.2](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3922299/0) |
| Средняя плотность легкого бетона | По [ГОСТ 27005](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3923848/0) и [ГОСТ 12730.1](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/3923032/0) | Для каждой партии бетонной смеси |

# Библиография

[1] EH 12350-5:2000 Испытание бетонной смеси - Часть 5: Испытание на расплыв (EN 12350-5:2000 Testing fresh concrete - Part 5: Flow table test)

[2] EH 12350-4:2000 Испытание бетонной смеси - Часть 4: Степень уплотняемости (EN 12350-4:2000 Testing fresh concrete - Part 5: Degree of compactibility)