|  |  |
| --- | --- |
| Наименование и адрес орг  **Название лаборатории и аттестация** | **Объект:** |

**АКТ №**

**отбора контрольных образцов сварных стыков арматурной стали**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Данные о месте проведения сварочных работ:** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Дата и время сварки:** | | | | | **25.01.2017 09:00** | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Дата и время отбора:** | | | | | **25.01.2017 09:00** | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Условия отбора:** | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **-Температура наружного воздуха:** | | | | | | **+2оС** | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **-Наличие атмосферных осадков:** | | | | | | **нет** | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Цель отбора образцов:** | | **Аттестация сварщиков** | | | | | | | |
| *Отбор образцов арматурной стали производят в соответствии с требованиями ГОСТ* ***1497-84*** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Тип соединения по ГОСТ 14098-2014:** | | | **С15-Рс** | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Размеры образцов (длина):** | | | **600 мм** | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Способ отбора образцов:** | | | **механизированный** | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Марка сварочного материала:** | | | **электроды Ø5 УОНИ 13/55 УД,**  **сертификат качества №** | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Фамилия И.О. сварщика квалификационный разряд | Диаметр, класс и марка  сваренной арматурной стали | Завод-изготовитель арматурной стали | | Номер  сертификата арматурной стали | | | Номер  плавки  арматурной стали | Маркировка | Количество образцов | |
|  | Ø32  АIII  25Г2С | АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский м.к.» | | 4616669 | | | 464820 | 1А | 1 шт. | |
| Ø25  АIII  25Г2С | АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский м.к.» | | 2615114 | | | 565150 | 2А | 1 шт. | |
| Ø20  АIII  25Г2С | ПАО «Челябин-ский м.к.» | | 83-20069 | | | К350612 | 3А | 1 шт. | |
|  | Ø32  АIII  25Г2С | АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский м.к.» | | 4616669 | | | 464820 | 4А | 1 шт. | |
| Ø25  АIII  25Г2С | АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский м.к.» | | 2615114 | | | 565150 | 5А | 1 шт. | |
| Ø20  АIII  25Г2С | ПАО «Челябин-ский м.к.» | | 83-20069 | | | К350612 | 6А | 1 шт. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Инженер по сварке** |  | **ФИО** |
| **Инженер CЛ** |  | **ФИО** |